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VOCE DI CAPITOLATO
Controsoffitto metallico TRE C CLIP-IN System
Il controsoffitto metallico CLIP-IN SYSTEM prodotto da TRE C è costituito da pannelli modulari a incastro di dimensioni 1200x600x25 mm, con bordo retto tipo A90.
I pannelli sono realizzati in acciaio zincato a caldo preverniciato di spessore 0,6 mm e presentano finitura bianco classico RAL 9010. Ciascun pannello è completamente ispezionabile e dotato di superficie microforata, con fori quadri 8x8, mm posti a 90 gradi con passo 16x16mm e rapporto V/P pari al 25%, mentre uno scuretto non forato delimita tutti e quattro i lati. Per migliorare le prestazioni acustiche, sul retro di ciascun pannello è applicato un tessuto non tessuto fonoassorbente ignifugo, di colore nero e peso 60 g/m². I pannelli rispondono alla classe di reazione al fuoco Euroclasse A1 ai sensi del D.M. 15 marzo 2005, mantengono stabilità dimensionale anche in condizioni ambientali estreme e sono idonei all’installazione in ambienti con elevati tassi di umidità relativa e significativi sbalzi termici. Per l’impiego in esterni è consigliata la verifica preventiva con l’ufficio tecnico TRE C al fine di confermarne l’idoneità applicativa.
Il sistema è montato su struttura nascosta CLIP-IN prodotta da TRE C, costituita da una struttura secondaria a profilo triangolare tipo W_PTR_ZN, agganciata alla struttura primaria composta da profili in acciaio TREC W_PR_STRD tramite adattatori W_SOPTR-OME. La struttura primaria è sospesa mediante agganci a molla con pendino a “C” fisso W_PEND_D4_MOLL e pendini rigidi in acciaio zincato Ø4 mm W_PEND_D4_1500.
La chiusura perimetrale è realizzata mediante profili con sezione a “L” 20x55 mm, della stessa finitura dei pannelli, completi di molla in acciaio armonico antisollevamento e guarnizione di tenuta applicata in fase di installazione.
Il sistema ottempera ai Criteri Ambientali Minimi di cui al D.M. 23 giugno 2022 e alle norme UNI EN 13964 e UNI EN 14195 applicabili. Esso non rilascia nell’ambiente sostanze pericolose, compresa la formaldeide, e le eventuali verniciature e/o sublimazioni sono eseguite con sostanze esenti da Composti Organici Volatili (COV/VOC). Tutti i prodotti e i componenti forniti sono corredati di D.O.P. – Dichiarazione di Prestazione CE – in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. I manufatti sono riciclabili e derivano dall’impiego di materiali provenienti da processi di riciclo, con contenuto di materiale riciclato, calcolato per ciascuna tipologia di prodotto, conforme ai requisiti CAM e dichiarato secondo quanto previsto dalla norma ISO 14021. Il sistema controsoffitto contribuisce inoltre all’ottenimento di crediti propedeutici alla certificazione di progettazione, costruzione e gestione sostenibile ed efficiente degli edifici secondo i protocolli LEED, BREEAM, WELL, nonché secondo i protocolli BREEAM e ITACA per gli aspetti trasversali.
Tutti i controsoffitti sono prodotti per applicazione in ambienti interni nel rispetto delle norme tecniche applicabili e dei requisiti delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018) e relativa circolare esplicativa. Le proprietà prestazionali dichiarate nelle relative D.O.P. sono garantite da TRE C a condizione che i controsoffitti siano installati nelle condizioni ambientali per le quali sono stati progettati e siano sottoposti alle normali attività di manutenzione consigliata.
In qualità di elementi costruttivi non strutturali, i controsoffitti sono opportunamente dimensionati al fine di resistere con adeguato livello di sicurezza a tutte le azioni che possono indurre stati di sollecitazione sull’edificio, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, azioni sismiche, vento, dilatazioni termiche e umidità, in relazione al sito di installazione, alla destinazione d’uso dell’edificio e alle caratteristiche tecniche del progetto. È pertanto necessaria la verifica preventiva con l’ufficio tecnico TRE C delle specifiche condizioni ambientali cui il prodotto è sottoposto, al fine di individuare i materiali più idonei al sito di installazione.
Nel caso di installazione in esterno, i controsoffitti non rientrano nel campo di applicazione di una norma tecnica armonizzata e non sono pertanto soggetti al Regolamento (UE) n. 305/2011. Essi sono comunque sottoposti alle NTC 2018 e alle verifiche di sicurezza previste per le costruzioni civili e sono specificamente dimensionati in funzione delle condizioni ambientali del sito di installazione, delle caratteristiche strutturali dell’edificio e delle prescrizioni di progetto.
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